▶ 鐵－鎳合金鋼

| 材質記號 | 材質概述 | 應用範圍 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIM－4605 (Fe2Ni) MIM－2700 (Fe8Ni) | 用以取代低碳鋼之經濟材質 | 廣泛運用在刺繡機、縫紉機、槍械、氣動電工具、汽車等內部之小連桿、支架等機構件。 | 控制滲碳及回火可以得到不同強度及耐磨性。 |
| MIM－4650 (Fe2NiC) MIM－2750 (Fe8NiC) | 用以取代中碳鋼之經濟材質 | 廣泛運用在模型汽車傳動齒 輪、氣電動工具、汽車等內部之小連桿、支架等機構件。 | 調質或控制滲碳及回火可以得到不同強度及耐磨性，因為心部硬度比低碳鋼高也具備更佳的鋼性。 |

▶ 低合金鋼

| 材質記號 | 材質概述 | 應用範圍 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCr430 | 鉻鋼具備良好的機械強度及耐衝擊性 | 廣泛運用在氣電動工具、汽車等內部之小連桿、支架等機構件。 | 控制滲碳及回火可以得到不同強度及耐磨性。 |
| SCM430 | 鉻鉬鋼具備較佳的機械強度及耐衝擊性 | 廣泛運用在刺繡機、縫紉機、氣電動工具、汽車等內部之小連桿、支架及凸輪等機構件。 | 控制滲碳及回火可以得到不同強度及耐磨性。 |
| SNCM220(AISI8620) SNCM431(AISI8630) SNCM240(AISI8640) SNCM630 | 鎳鉻鉬鋼具備較佳的機械韌性、強度及耐衝擊性 | 廣泛運用在氣電動工具、3C、器械產品等內部之小連桿、支架及凸輪等機構件。 | 調質或控制滲碳及回火可以得到不同強度及耐磨性，因為心部硬度比低碳鋼高也具備更佳的鋼性。 |

Page 6

材質分類

▶ 工具鋼

| 材質記號 | 材質概述 | 應用範圍 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| SKD11 | 耐磨工具鋼提供高強度及良好耐磨性 | 運用在機械內部之凸輪等機構件。 | 硬度可達HRC60。 |
| TCM5 (equivalent to SKD61) | 熱加工工具鋼提供高強度、良好耐磨性及高溫溫度 | 運用在機械或模具內部之機構件。 | 硬度可達HRC58。 |
| SK5 | 高碳工具鋼提供高硬度及良好耐磨性 | 運用在切線機構。 | 表面硬度可達 HV700以上。 |

▶ 高速鋼

| 材質記號 材質概述 | 應用範圍 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| SKH51(AISI M2) 高速鋼提供高強 TCHS 度、良好韌性及 (equivalent to SKH59) 高溫硬度 | 運用在切線機構。 | 硬度可達HRC60。 |

▶ 鎢鋼

| 材質記號 | 材質概述 應用範圍 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| K10 | 超高硬度 運用在超耐磨機構、鑽頭或切削工具。 |  |

材質分類

▶ 不鏽鋼

| 材質記號 | 材質概述 | 應用範圍 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| SUS 316L | 沃斯田鐵型不鏽鋼提供最好的耐蝕力及高溫強度 | 廣泛運用在醫療器材、水下或水上活動器材及流行配件等。 |  |
| SUS 420 J2 | 麻田散鐵型不鏽鋼提供好的強度及耐磨性 | 廣泛運用在手工具及刀具等。 | 硬度可達HRC50。 |
| SUS 630 (17-4PH) | 析出硬化型不鏽鋼提供好的耐蝕力及強度 | 廣泛運用在醫療器材及刀具配件等。 | 硬度可達HRC40。 |

▶ 封裝合金

| 材質記號 | 材質概述 應用範圍 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| F-15 (Kovar™) | 低熱膨脹係數 運用在玻璃及電器元件的封 接。 |  |